ДОКЛАД О ПРОВЕРКЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Код доклада | 2009(Т)0068 |
| Наименование образца | FINECOLORTONE TS-2000 617 темно-желтая глазурованная само высыхающая краска |
| Организация поручитель | ООО ЛАНФАН НИППОН |
| Тип проверки | добровольная |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ХИМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Отдел испытаний

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ХИМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Отдел испытаний

Адрес: г. Пекин, ул. Саньхуаньдун, 14 Пекинский институт химической промышленности (200 метров к востоку от моста Хэпиндун)

Индекс: 100013

Сайт: [www.plastic-test.net](http://www.plastic-test.net)

Тел. (010)64208747,

Факс: (010)59202784

ДОКЛАД О ПРОВЕРКЕ

Код доклада: 2009(Т)0068 Вторая страница из 2-х

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пункт проверки | Технические требования | Результат испытаний | Заключение |
| 1 | Толщина краски, микрометр | ≥20 | 22,1 | Соответствует |
| 2 | Стойкость к действию солевого тумана | 720 часов, без аномалий | 720 часов, без аномалий | Соответствует |
| 3 | Кислотоустойчивость (50 мл, HCl, 96 часов) | Договорные | 96 часов, без аномалий | Соответствует установленным показателям |
| 4 | Щелочеустойчивость (50 гр NaOH, 96 часов) | Договорные | 96 часов, без аномалий | Соответствует установленным показателям |
| 5 | Испытание на ускоренное старение под воздействием ультрафиолета (UVA-340) | Время старения, час | 960 часов | 960 часов, без вздутий, без трещин, без осыпаний | Соответствует |
| Распыление, градус | ≤1 | 0 | Соответствует |
| Изменение цвета, градус | ≤2 | 0 | Соответствует |
| Данное поле пустое |
| Проверяющие:  |